Нержавеющий круг с матовой поверхностью

| 标准 Стандарт | 规格Размер |  |  | 数量 Кол-во | 工艺 Технология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径Диаметр | 长度Длина |  |  |  |
| AISI 321 | ф30 мм |  |  | 2 т. | 热轧 Горячекатаная |
| AISI 321 | Ф50 мм |  |  | 2 т. | 热轧 Горячекатаная |
| AISI 321 | Ф60 мм |  |  | 2 т. | 热轧 Горячекатаная |
| AISI 321 | Ф70 мм |  |  | 2 т. | 热轧 Горячекатаная |
| AISI 321 | Ф80 мм |  |  | 2 т. | 热轧 Горячекатаная |
| AISI 321 | Ф90 мм |  |  | 3 т | 冷锻 Холодновысадочная |
| AISI 321 | Ф100 мм |  |  | 3 т | 冷锻 Холодновысадочная |
| AISI 321 | Ф160 мм |  |  | 3т | 冷锻 Холодновысадочная |
| 哈巴罗夫斯克美元交货价 Цена DDP Хабаровск (в т.ч. НДС) |  |  |  |  | 152 200 руб. |
| 产品图片 Картинки продукции |  |  |  |  |  |
| 同江口岸交货期 Срок поставки |  |  | 自收款之日起25-30个公历日左右 В течение 25 календарных дней с момента получения предоплаты |  |  |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Ti |
| AISI 321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 17-19 | 9.0-12.0 | 0.035 | 0.030 | 5хC-0.70 |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56