# Лента стальная нагартованная

## Нагартованная лента из нержавеющей стали AISI 304

Цена DDP порт Хабаровск 240 000 руб. в т. ч. НДС

Размер 0,4 x 70 мм

Количество 5 тонн

Поставляется в рулонах весом от 100 кг

Предел прочности 1200 Мпа

Твёрдость по Виккерсу (HV) не менее 362 единиц

Упаковка: см. рисунок

Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (обработка Guangdong Foshan Stainless Steel Co. Ltd)

Срок действия цены 10 дней

Срок поставки 20-25 дней с момента получения предоплаты

Условия оплаты:
30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

## Химический состав

| Марка | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | N |
| AISI 304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 18-20 | 8,0-10,50 | 0,045 | 0,03 | 0,1 |

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56