Нержавеющая  проволока, вязальная

| 商品描述 Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 Стандарт | 线径 Диаметр (mm) | 表面处理 Поверхность | 抗拉强度（兆帕） Растяжение(Mpa) |
| AISI 316Ti | 0.25 | 光亮 Зеркальная | 520-725 |
| 用途 Использование |  | 产品图片 Рисунок |  |
| 用于制作工业编织品 Для изготовления вязальных изделий в промышленной области |  |  |  |
| 包装及重量 Упаковка и вес |  |  |  |
| 外包装：木箱 内包装：纸箱 线轴缠绕 每轴重量5-6 kg Внешняя упаковка: деревянный ящик Внутренняя упаковка: Бумажная коробка. Проволока на катушках. Вес за каждую катушку: 5 - 6 кг. |  |  |  |
| Срок доставки до Хабаровска |  | В течение 30 календарных дней с момента получения предоплаты |  |
| Цена DDP Хабаровск |  | 327 540 руб./тн. (в т. ч. НДС) |  |
| В случае Вашей заинтересованности посчитаем стоимость доставки до Санкт-Петербурга |  |  |  |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Mo | Other |
| AISI 316Ti | 0.08 | 0.075 | 2.0 | 16.-18. | 10-14 | 0.045 | 0.030 | 2.0-3.0 | T i ≥ 5 5X%C |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56