Нержавеющая  проволока в бухтах, вязальная

| 商品名称 Наименование товара |  | 编织用不锈钢丝 Нержавеющая проволока, вязальная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 Стандарт | 线径 Диаметр (mm) |  | 表面处理 Поверхность | 抗拉强度（兆帕） Растяжение(Mpa) |
| AISI 310 | 5.2 |  | 无光 Обыкновенная | 560-680 |
| 用途 Использование |  |  | 产品图片 Рисунок |  |
| 用于制作工业编织品 Для изготовления вязальных изделий в промышленной области |  |  |  |  |
| 包装及重量 Упаковка и вес |  |  |  |  |
| 木箱 编织袋捆绕 每件50 kg左右 Деревянный ящик.Упаковка: в бухтах, намотанных пластиковой вязальной лентой , весом около 50 кг. |  |  |  |  |
| 同江交货期 Срок доставки до Хабаровска |  |  | 自收款之日起20-25个公历日左右 В течение около 20 -25календарных дней с момента получения оплпты |  |
| 哈巴罗夫斯克交货价 Цена по доставке до Хабаровска |  |  | AISI 310 340 000 руб. |  |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | another |
| AISI 310 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.045 | 0.030 | - |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56