Нержавеющая  проволока в бухтах, мягкая

| 商品名称 Наименование товара | 不锈钢软丝盘园 Нержавеющая проволока в бухтах, мягтая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 Стандарт | 线径 Диаметр (mm) |  | 表面处理 Поверхность |  | 抗拉强度（兆帕） Растяжение(Mpa) |
| AISI 321 | 4 |  | 无光泽 Матовая |  | 650-700 |
| AISI 321 | 4 |  | 光亮 Зеркальная |  | 650-700 |
| 产品图片 Рисунок |  |  |  |  |  |
| 用途 Использование |  |  |  |  |  |
| 用于工业制造 Для изготовления изделий в промышленной области |  |  |  |  |  |
| 包装及重量 Упаковка и вес |  |  |  |  |  |
| 木箱 编织袋捆绕 每件40 kg左右 Деревянный ящик. Упаковка: в бухтах, намотанных пластиковой вязальной лентой , весом около 40 кг. |  |  |  |  |  |
| Срок доставки до Хабаровска |  |  |  |  |  |
| В течение 25 календарных дней с момента получения предоплаты Условия оплаты: 30% предоплата для открытия заказа, 70% до поступления на таможенную территорию РФ |  |  |  |  |  |
| Цена (Хабаровск) в т.ч. НДС |  |  | 无光泽 Матовая поверхность 156 000 р/тн |  |  |
|  |  |  | 光 亮 Зеркальная поверхность. 160 000 р/тн |  |  |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Ti |
| AISI 321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 17-19 | 9.0-12.0 | 0.035 | 0.030 | 5хC-0.70 |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56