Сварочная проволока

| 标准 Стандарт （GB） | 牌号 Марка |  | 规格 Размеры | 数量(吨) Кол-во (тн.) |  | 同江美元交货吨价 Цена за 1 тн. (DDP Биробиджан) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER49-1 | H08Mn2SiA |  | 1.2 | 10 |  | 61 600 руб. |
| ER50-6 | ER70S-6 |  | 1.6 | 10 |  | 56 100 руб. |
| 产品图片 Картинки продукции |  |  |  |  |  |  |
| 包装 Упаковка |  |  |  |  |  |  |
| 纸箱 塑料轴缠绕 重量约15公斤 每托盘装72轴 Бумажная коробка, проволока на кассетах весом 15 кг, на каждом поддоне помещается 72 кассеты проволоки. |  |  |  |  |  |  |
| 同江口岸交货期 Срок доставки до Биробиджана |  |  |  |  |  |  |
| 自收款之日起20-25个公历日左右 В течение 20 -25 календарных дней с момента получения оплаты |  |  |  |  |  |  |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu |
| GB ER49-1 | ≥0.11 | 1.80-2.10 | 0.65-0.95 | ≥0.030 | ≥0.030 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.50 |
| GB ER50-6 | 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | ≥0.025 | ≥0.035 | - | - | ≥0.50 |

Mechanical Properties or Deposited Metal

| Standard | Yield strengthσ0.2(Mpa) | Tensile strengthσb(Mpa) | Elongationδ5(%) | AKV impact(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB ER49-1 | ≥372 | ≥490 | ≥20 | ≥47(room temperature) |
| GB ER50-6 | ≥420 | ≥500 | ≥22 | ≥27(-29) |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56