Мягкая нержавеющая проволока термически обработанная в бухтах

| 商品名称 Наименование товара |  | 不锈钢氢退丝 Мягкая нержавеющая проволока термически обработанная в бухтах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 Стандарт | 线径 Диаметр (mm) |  | 表面处理 Вид поверхности | 拉力（牛） Растяжение(N) |
| AISI 304 | 1,0; 1,5 |  | 光亮 Полированная | 1000 |
| 用途 Использование |  |  | 产品图片 Рисунок |  |
| 用于编织各种钢丝网等 Для изготовления тканых сеток |  |  |  |  |
| 包装及重量 Упаковка и вес |  |  |  |  |
| 编织袋捆绕 每件25 kg左右 Упаковка: в бухтах, намотанных пластиковой вязальной лентой, весом около 25 кг. |  |  |  |  |
| 同江交货期 Срок доставки DDP Биробиджан |  |  | 自收款之日起25个公历日左右 В течение около 25 календарных дней с момента получения оплаты |  |
| 同江交货价 Цена DDP Биробиджан (из расчета заказа одной машины – 21 тонна) |  |  | Диаметр 1.0 152 000 руб/тн Диаметр 1.5 145 000 руб/тн |  |

Technical component

| AISI UNS Designation | Chinese standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Other |
| S30400 | 0Cr18Ni9 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 18 | 8 | - | - |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56