Предложение на сталь

| 商品名称及工艺 Наименование товара и технология | 厚度/直径 толщина/ диаметр | 钢号Марка стали 国际междунар | 美元价格（吨） Цена за 1 тн. (Хабаровск с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 Нержавеющая сталь |  |  |  |
| 不锈钢冷轧板Лист, холоднокатаный | 3х1220х2440mm | AISI 310S | 388 800р. |
| 不锈钢冷轧板Лист, холоднокатаный | 8х1220х2440mm | AISI 310S | 344 600р. |
| 不锈钢冷轧板Лист, холоднокатаный | 8х1220х2440mm | AISI 321 | 199 500р. |
| 合金结构钢 Легированная конструкционная сталь |  |  |  |
| 热轧合金钢板Лист, горячекатаный | 8х2500х4000 mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 102 000р. |
| 热轧合金钢板Лист, горячекатаный | 16х2500х4000 mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 102 000р. |
| 热轧合金钢板Лист, горячекатаный | 25х2500х4000 mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 102 000р. |
| 热轧合金钢圆钢Круг, горячекатаный | 5 х 6000mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 98 100р. |
| 热轧合金钢圆钢Круг, горячекатаный | 20 х 6000mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 98 100р. |
| 热轧合金钢圆钢Круг, горячекатаный | 35/40 х 6000mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 98 100р. |
| 热轧合金钢圆钢Круг, горячекатаный | 70 х 6000mm | DIN, WNr 1.7715/14MOV63 | 98 100р. |

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Ti |
| AISI 310S | 0.08 | 1.5 | 2.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.045 | 0.030 | - |
| AISI 321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.035 | 0.030 | 5хC-0.70 |

Technical component

| Марки стали |  | Химический состав (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарты | Марки стали | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
| DIN17175 | 14MoV63 | 0.10～0.18 | 0.40～0.70 | 0.10～0.35 | 0.30～0.60 | 0.50～0.70 | 0.22～0.32 | ≤0.035 | ≤0.035 |

备注 Примечание

- 此报价1个月内有效

Данная цена действует на 1 месяц.

2.  生产商 Производитель:

а) 不锈钢板Нержавеющая сталь

中国青岛浦项不锈钢有限公司   Posco-China company ltd,.

б) 合金结构钢 Легированная конструкционная сталь

德国葛利兹 Сделано в Германии

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56