# Рулон нержавеющий

## Листовая нержавеющая сталь в рулоне

## Цена DDP Хабаровск (за тонну)

в том числе НДС:

| AISI 430 | 0.8 x 1250mm | 79 300р. |
| --- | --- | --- |
| AISI 430 | 2.0 x 1250mm | 78 000р. |
| AISI 430 | 3.0 x 1250mm | 78 000р. |
| AISI 430C | 4.0 x 1250mm | 77 100р. |
| AISI 409 | 1.5 x 1250mm | 78 700р. |

* - при заказе 30 тонн одной марки

## Метод производства:

AISI 430 – холоднокатаная

AISI 430C, AISI 409 – горячекатаная

## Обработка поверхности:

AISI 430C - первичная

AISI 409, AISI 430 - 2B

## Срок поставки из Китая:

в течение 25 рабочих дней с момента перечисления предоплаты

## Условия оплаты:

предоплата 30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

## Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Com. Ltd

## Химический состав

| Марка | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 409 | 0,08 | 1 | 1 | 0,03 | 0,045 | 10,5 | 0,5 | 6хС%-0.75 |  | 0,03 |
| AISI 430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16 | 0,6 | - | 0,75 |  |

Генеральный директор	______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56