Стеклопластиковые трубы (RPMP)

Стеклопластиковые трубы – это уникальные многослойные трубы, отличающиеся превосходной прочностью, высокими гидравлическими характеристиками, весом  и устойчивостью к коррозии.

保护层 Защитный сорй

外增强层 Внешний усиленный слой

中芯夹砂层Сердцевина с кварцевым песком

内增强层 Внутренний усиленный слой

内衬层 Внутреннее покрытие

Диаметр

Лавление

Жёсткость

Конец трубы       Стальное кольцо  Расширительная  Уплотнительное кольцо       Конец трубы

резина

玻璃钢夹砂管技术参数表

Технические данные по стеклопластиковым трубам

| 序号 № | 项目 Поазатели | 数据 Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环向拉伸强度 Кольцевая прочность на растяжение | 200—350Mpa |
| 2 | 轴向拉伸强度 Прочность при осевом растяжении | 100—200 Mpa |
| 3 | 环向弯曲弹性模量 Модуль упругости | 10000—25000 Mpa |
| 4 | 巴柯尔硬度 твердость по Барколу | ＜40 |
| 5 | 泊松比u Коэффициент Пуассона | 0.3 |
| 6 | 热膨胀系数 Коэффициент термального расширения | 2x10-5 1/0C |
| 7 | 氧指数 Кислородный индекс | 30% |
| 8 | 内表面的摩阻系数 Коэффициент внутреннего трения | 0.0084 |
| 9 | 密度 Густота | 1700—2000kg/m3 |

玻璃钢夹砂管道与不同管材的特性比较 Сравнение стеклопластиковых труб с трубами из других материалов

材料 Вид материала 项目Показатель 玻璃钢夹砂管道 Труба (RPMP) 预应力钢套筒混凝土管道 Труба (PCCP) 预应力混凝土管道 Труба (PCP) 钢管 Стальная труба 球墨铸铁管道 Чугунная труба 输水能力(m3/s) Поток воды(m3/s) 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 糙率系数 Коэффициент шероховатости 0.0084 0.013 0.013 0.011 0.011 管道直径(mm) Диаметр трубы 2000 2400 2400 2200 2200 单根长度(m) Длина одной штуки 12 6 4 5 使用寿命(年) Срок службы 50-70 <50 30 10-20 30 抗内压(MPa) Внутреннее давление (MPa) 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 抗外压(MPa) Внешнее давление (MPa) 覆土深度6m глубина укладки под землю 覆土深度6m глубина укладки под землю 覆土深度6m глубина укладки под землю 覆土深度6m глубина укладки под землю 覆土深度6m глубина укладки под землю 防渗性 Непромокаемость 具有很好的防渗性 Харошая 管身的防渗性能较好 Харошая у тела трубы 防渗性能一般 Общая 防渗性好 Нормальная 防渗性能好 比钢管要好 Лучшая чам у стальной 耐腐蚀性 Антикоррозионные свойства 非常好，不需另做防腐的 保护性措施 Хорошие, не требуется защита 在特殊条件下需做防腐措施 并做阴极保护При особенных условиях требуется антикоррозийная обработка и катодная защита 在特殊条件下需做防腐措施 并做阴极保护При особенных условиях требуется антикоррозийная обработкаи катодная защита 耐腐蚀性差 需要做大量的防腐处理 Коррозиесиоймость плохая, требуется большая антикоррозийная обработка 有时需要防腐蚀处理 Иногда требуется антикоррозийная обработка 安全性 Безопасность 符合国家饮用水标准 Соответствует Госту по питьевой воде 无毒、对水质无污染 Без вредных веществ и загрязнения для воды 无毒、对水质无污染 Без вредных веществ и загрязнения для воды 存在锈蚀问题对水质有污染 Бывает жавление и загряз- нение для воды 存在锈蚀问题对水质有污染 Бывает жавление и загряз- нение для воды 设计、生产标准 Норма на проектирование и производство JC/T838-1998 AWWAC304 AWWAC301 GBJ69-84 GB5696-94 接头形式 Форма соединения 双“O”型圈密封、承插连接 Соединение с двойным кольцевым уплотнением, раструбное соединение. 滑动橡胶圈单密封、承插连接 Соединение с одиночным скользящим резиновым кольцевым уплотнением, раструбное соединение. 柔性橡胶圈密封 Гибкое резиновое соединение 焊接 Сваросное соединение 承插 Раструбное соединение 接头是否可以偏转 Соединение с уголом отклоненич 可以3度 На 3 градуса 可以3度 На 3 градуса 不可以 Отклонение не допускается —— —— 接头个数 Кол-во соединения 1个/12m 1 шт./ 12м 1个/6m 1 шт./ 6м 1个/4m 1 шт./ 4м 很多 Многочисленное 1个/8m 1 шт./ 8м 能否接头试压 Испытание давления на соединение 可以 Допускается 不可以 Не допускается 不可以 Не допускается 不可以 Не допускается 不可以 Не допускается 安装速度 Скорость установки 非常快 Очень быстрая 一般 Обыяная 较慢 Медленная 很慢 Очень медленная 一般 обычная 爆管现像 Поломка трубы 无 нет 有 есть 有 есть 有 есть 有 есть 维修方便程度 Тех.ремонт 一般情况下不需维修，如需维修非常方便 Удобный, при обычном случае ремонт не требуется. 不便 Неудобный 不便 Неудобный 不便 Неудобный 不便 Неудобный