Полиуретановые рукава высокого давления

| 商品描述 Характеристика товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 Диаметр (мм) |  | 100 |  | 单根长度Непрерывная длина (м) |  |  |  | 100 |
| 内胶层Inner adhesive layer |  | TRU |  |  |  |  |  |  |
| 外胶层Outer adhesive layer |  | TRU |  |  |  |  |  |  |
| 纤维增强层 Fiber-reinforced layer |  | 聚酯纤维 Polyester fiber |  |  |  |  |  |  |
| 输送介质 Conveying mediums |  | 燃油 水等介质 Fuel, water, etc |  |  |  |  |  |  |
| 产品特性 Characteristics |  | 抗静电、高强度、高弹性、耐油、耐水Oil and water resistance, no poison， tasteless, anti-static, high strength, and high elasticity. |  |  |  |  |  |  |
| 颜色 Colors |  | 军绿色、黑色、沙土黄、蓝色、橘红色为本公司的标准颜色，其它可根据要求定制Army green, black, sand, yellow, blue, orange |  |  |  |  |  |  |
| 用途 Application fields |  | 可广泛用于供水，供油系统 It can be widely used in water supply, oil supply systems, etc. |  |  |  |  |  |  |
| 技术数据 Technical Specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 Size | 公称内径/mm Nominal inside diameter |  | 工作压力(Bar) Working pressure |  | 爆破压力/Mpa Burst pressure | 单位重量 Unit weight Kg/m | 纵向抗拉强度 Longitudinal tensile strength /KN |  |
| Ø100/1.6 | 102 |  | 1.60 |  | 4.80 | 1.50 | 100 |  |
| 适用温度 Temperature range |  |  |  |  | -50～80℃ |  |  |  |
| 包装及重量 Упаковка и вес |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56